HANGZHOU RUIJIANG CROP SCIENCE CO., LTD

12 ЭТАЖ, № 99, ХУСЯН РОУД, ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

КОМУ: КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (WORLD INDUSTRIAL TRADE - ВСЕМИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ТОРГОВЛЯ)

НОМЕР СЧЕТА: 24NYE05001

ДАТА ВЫДАЧИ: 25.01.2024 г.

НОМЕР ЗАКАЗА:2323RU0004001

115114, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА, УЛИЦА ЛЕТНИКОВСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 1, 6 ЭТАЖ, ПОМЕЩЕНИЕ VIII, КОМНАТЫ № 3-7

СЕРТИФИКАТ ОБ АНАЛИЗЕ

Название продукта: СОПОЛИМЕР (АНИОННЫЙ ПОЛИАКРИЛАМИД)

Номер партии: 202401

Количество: 60000 кг

Молекулярная формула: (C3H5NO)n

Номер CAS: 9003-05-8

| Элемент | Стандарт | Результат |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | порошок от беловатого до желтоватого цвета | пройдено |
| Ионный характер | Анионный | Анионный |
| Содержание твердых веществ (%) | ≥ 90% | 90.44 |
| Степень заряда (об/об) | 23-27% | 25 |
| Относительный молекулярный вес 10^6 | 16.5-18 | 17 |
| PH 0.1% раствора (25°C) | 6-9 | 7.2 |
| Размер сетки, l0-80 сетка | ≥ 90% | пройдено |
| Остаточный мономер | ≤ 0.02% | пройдено |
| Насыпная плотность. кг/м3 | 600-800 | 710 |
| Время растворения (кол-во часов) | ≤ l | ≤ 1 |
| Срок годности (кол-во месяцев) | 24 | 24 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОДТВЕРДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ

Штамп: HANGZHOU RUIJIANG CROP SCIENCE CO., LTD